ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YENİ NESİL VANA KUTULARI

- 1.KAPSAM

Değişik amaçlar için dış ortamlarda kullanılan vanaları, iklim şartlarından, darbelerden ve toprak, su, çamur gibi harici etkenlerden korumak amacıyla imal edilen plastikten mamul mahafaza kutularıdır.

2.UYGULAMA

- Peyzaj sektörü

- Tarımsal sulama

- İnşaat sektörü

1

- 3.MALZEME ÖZELLİKLERİ

- Yüksek kaliteli polipropilen malzemeden üretilmiştir.

- Toprak altına döşenmiş sistem sistem ekipmanlarına kolay ulaşım sağlar.

- Kapak içerisinde özel tasarım plastik kilit sistemi mevcuttur.

- Boru geçişleri için boru çaplarına göre özel kesimli delikler bulunmaktadır.

- 4.GÖRÜNÜŞ

- Plastik vana kutuları, çıplak gözle muayene edildiğinde, homojen yapıda olmalı, yabancı madde içermemeli, kutu üzerinde kabarcık, çatlak, şekil bozukluğu, bölgesel renk farklılıkları gibi yüzey kusurları görülmemelidir.

5.AMBALAJ

Plastik vana kutuları nakliye esnasında hasar görmeyecek şekilde naylon kaplama ambalajlarda piyasaya arz edilir.

6.İŞARETLEME

Piyasaya sunulan Plastik vana kutularının ambalajları üzerinde;

- Mamulün adı,

- Mamulün miktarı,

- Firma adı, adresi ve diğer bilgileri (marka vb.),

- İmal tarihi,

- Parti, seri veya kod numaralarından en az birisi,

- Uyarı, bilgileri olmalıdır.

2

7.MUAYENE VE DENEYLER

| TEST ADI | BİRİM | TEST METOT | DEĞER |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sertlik | Shore D | TS ISO 48 | 80±5 |  |
| Yoğunluk | gr/cm3 | EN ISO 1183 | 0,950±0,02 |  |
| Çekme Mukavemeti | MPa | ISO 527-2 | min.20 |  |
| Uzama | % | ISO 527-2 | min.5 |  |
| Kapak su sızdırmazlığı | - | TS 13716 | Sızdırma olmayacak |  |
| Vana kutularının kütleleri | % | TS 13716 | %10 tolerans |  |
| Kapak Yük Testi | N | Özel Test | 6" : 1 Saat / 2.500 N |  |
|  |  |  | 10" : 1 Saat / 2.500 N |  |
|  |  |  | 12" : 1 Saat / 2.500 N |  |
|  |  |  | 14" : 1 Saat / 3.000 N |  |

8.KULLANIM BİLGİSİ

- Keskin köşeli darbelere karşı koruyunuz.

- Boru çaplarına göre özel kesimli delikler testere yardımı ile ihtiyaca göre kesilmelidir.

- Kilit sistemini açmak için 8 mm alyan anahtar kullanılmalıdır.

9.EBATLAR

| Ürün Ebatı | H x L1 x L2 x W1 x W2 |
| --- | --- |
| 6” | 230x190x170x205 mm |
| 10” | 250x305x250x310 mm |
| 12” | 295x265x420x390x525 mm |
| 14” | 295x380x525x525x670 mm |

3